产品技术参数

TufGel 330

高强度硅凝胶

产品描述

TufGel 330 是一种透明的、有韧性的中度交联的硅凝胶。室温固化且对许多基底有良好的粘接性。广泛应用于抵抗震动、热量和机械冲击，同时也具有极强的防潮性能。

主要特性

- 1:1混合比率

- 高性能

- 适用于机械和手工灌胶作业

- 对许多基材有很好的粘接性，包括加底涂对玻璃、铝、铜等物质的粘接

典型特性

| 未固化 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TufGel330 A | TufGel330 B |
| 外观 | 透明 | 透明 |
| 粘度 | 700cps | 700cps |
| 比重 | 0.97 | 0.97 |

| 固化 |  |
| --- | --- |
| 混合比例 1:1 |  |
| 操作时间@25℃* | 70min |

*操作时间是指胶料变成固体或半固体所需要的时间

| 固化性能 |  |
| --- | --- |
| 固化条件 | 30min@150℃ |
|  | 60min@100℃ |
|  | 24hrs@25℃ |
| 硬度，ShoreOO，30min@150℃ | 30-55 |

| 附加性能 |  |
| --- | --- |
| 耐温范围 | -55℃—204℃ |
| 粘接 | 硅凝胶表面粘手，会与多数基底形成机械邦定。 |
| 介电性能 | 极好的介电强度 |

使用说明

混合

TufGel330需按重量比或体积比1:1进行彻底混合。胶料一旦混合就开始固化。混合胶料的操作时间在上面已经列出。快速固化凝胶（少于30分钟操作时间）须使用自动点胶设备点胶。

抽真空

混合过程中滞留的空气需去除以避免固化好的产品中有气泡。完全去除气泡抽真空是必要的。为保证合理的抽真空，需置于29英寸汞柱压力下进行抽真空。

存储和有效期

TufGel330A和TufGel330B应存放于原装未开封的容器中，温度不高于38℃。产品有效期自装运日起为12月。